ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – ПРОФИЛИ TERRAZA

| Свойства | Значение | Единица измерения | Норма | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 1100 | кг/м3 | EN 323 |  |
| Вес профиля Terraza | 2,3 | кг/пог.м |  |  |
| Вес подконструкции ригель / рейка | 1,7 / 0,52 | кг/пог.м |  |  |
| Содержание дерева | 60 | % |  |  |
| Макс. нагрузка на ед. площади | 500 | кг/м2 |  | При соблюдении инструкции по укладке от WERZALIT |
| Макс. нагрузка на точку площади | 150 | кг/см2 |  | При соблюдении инструкции по укладке от WERZALIT |
| Прочность на вытяжение винтов | > 900 | Н (ньютон) | Норма WERZALIT | 4 мм шуруп для стружечной плиты без предварительного засверливания в ригеле |
| Набухание после выдерживания в воде при 200С по истечении 24 часов | < 0,6 | % | EN 317 |  |
| Набухание после выдерживания в воде при 700С по истечении 5 часов | < 2 | % | Норма WERZALIT |  |
| Изменение длины под воздействием влажности/тепла | < 6 | мм/п.м. | Норма WERZALIT | Максимально возможнаое изменение длины при экстремальных климатических колебаниях |
| Термостойкость при регулярном употреблении | От – 50 до + 70 | (С |  | Не допускать прогибания при длительных нагрузках |
| Кратковременная термостойкость | До + 120 | (С |  |  |
| Твердость по Бриннелю | 25-35 | Н/мм2 | Норма WERZALIT | 1 000 Н, время выдержки 15 сек. (сила давления/поверхность, подверженная давлению ( |
| Устойчивость к воздействию хи- мических веществ и к возникновению пятен | От хорошей до очень хорошей |  | Аналог EN 438 | Не остается пятен от кофе, колы, кетчупа, ацетона, горчицы и т. д. Исключение: обувной крем; масла, жиры – их немедленно удалять, хорошо подходит пароструйная очистка, трудновыводимые пятна удалять наждачной бумагой. |
| Устойчивость к тлению сигареты | Не устойчива |  | EN 438 |  |
| Класс пожарной безопасности | В 2 ER |  | DIN EN 4102 | Нормальный класс горения |
| Устойчивость к воздействию ультрафиолета (стойкость материала) | Класс 1 |  | Аналог DIN EN ISO 4628ß6/ норма Werzalit | Наилучшая степень устойчивости; действителен для профилей Terraza; 1 600 ч. УФ-облучения с циклом влажности |
| Устойчивость к воздействию света (стойкость цветового пигмента) | Оборудована УФ-аддитивами; прокрашена цветовым пигментом со степенью светостойкости 8 (DIN 54004). За счет содержания древесных стружек возможно равномерное осветление профилей. | Подконструкция прокрашена, без УФ-защитных аддитивов |
| Устойчивость к воздействию грибка / класс сопротивляемости | Класс 1-2 |  |  | очень прочный -прочный) |
| Устойчивость к воздействию разрушающих древесину коричнево-белых гнилостных грибков | Очень устойчива |  |  | После промывки согласно EN 84 (потеря в массе < 1,5 %) |
| Устойчивость к трухлявой гнили | Устойчива |  |  | На 15-25 % меньше потеря в массе, чем в Azobe/Bongossi |
| Устойчивость к скольжению, мокрая поверхность | Класс С |  |  | Наилучший класс устойчивости к скольжению |
| Устойчивость к скольжению при применении в общественных местах, спортплощадках и т.д. | Класс R 10 |  |  | Применяется в общественных областях |